### ГОСТ 
4644-75*

#### Взамен 
ГОСТ 4644-67

### ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СОРТИРОВАННЫЕ

Технические условия 
Production waste of graded cotton textile materials. Specifications

ОКП 81 8911

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 марта 1975 г. № 662 срок введения установлен

01.01.76.

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 05.04.85 № 999 срок действия продлен до 01.01.91
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на текстильные отходы производства хлопчатобумажные сортированные, состоящие из обрезков тканей, трикотажа, нетканых полотен, выработанных из хлопка и хлопка в смеси с химическими волокнами, предназначенные для перерабатывающих предприятий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Отходы по роду волокна, способу выработки и виду подразделяют на условные обозначения в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

Условное обозначение отходов Характеристика отходов Нормированная влажность, % по роду волокна по способу выработки по виду 361 Отходы хлопчатобумажных материалов Тканые, нетканые Ситец, сатин, миткаль, бязь, репс, бумазея, фланель, ватин и др. (легкие и средние) 12 362 Отходы хлопчатобумажных материалов Тканые, нетканые Обувная ткань диагональ, рогожка, ватин (тяжелые) 12 365 То же Тканые Палаточные, технические и др. (средние и тяжелые) 12 367 >> Трикотажные, плетеные и стеганые Всех видов 12 369 Отходы материалов, выработанных из хлопка в смеси с химическими волокнами Тканые, нетканые, трикотажные и плетеные То же 10 370 То же То же Всех видов, мелкие (типа подмети) 10

1.2. По цвету отходы не подразделяют.

1.3. В отходах не допускаются: 
посторонние нетекстильные примеси (кнопки, пуговицы, иголки, пряжки, кожа, мех, резина и др.); 
- текстильные примеси, не предусмотренные настоящим стандартом; 
- прелые, горелые, гнилые, проклеенные, жестко накрахмаленные, лощеные, пропитанные различными пропитками, со следами цемента, асфальта, алебастра, масляных красок, лаков, растительных и минеральных масел и других нерастворимых в воде веществ, обрезки.

1.4. В отходах каждого условного обозначения допускается содержание отходов других условных обозначений не более 2%.

1.5. Допустимая фактическая влажность сортированных отходов не должна превышать нормированную более чем на 5%.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Приемку отходов по качеству производят по ГОСТ 5551-82.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб - по ГОСТ 5551-82.

3.2. Определение влажности отходов - по ГОСТ 3816-81

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение отходов - по ГОСТ 5551-82.